00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Bass Plus™_NL

00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Bass Plus™

volgnr.  1

Omschrijving:

Mat met een vulling van onbrandbare en kiemvrije rotswol (geclassificeerd conform EU-richtlijn 97/69 noot Q), geseald in een akoestisch-open folie.

Massa: 2,7 kg/m².

Type: Rockfon Bass Plus of gelijkwaardig.

Plaatsing in de hoeken van de ruimte, bovenop het verlaagde plafond. Makkelijk te installeren zonder te hoeven snijden.

Materiaal:

Moduulmaat:

1200 x 600 x 50 mm

Geluidabsorptie

De productgroep dient te zijn getest volgens EN ISO 354 en te zijn geclassificeerd volgens EN ISO 11654, zoals de Europese norm voor Systeemplafonds (EN 13964) vereist. De CE-etiketten vermelden een alpha-w binnen een gedefinieerd frequentiegebied (250-4000 Hz).

Deze waarde dient vermeld te zijn op het CE-gemarkeerde etiket van zowel plafondpanelen als voor te leggen monstermateriaal.

| Afhanghoogte (mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | W | klasse | NRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blanka A 20 mm + Bass Plus - 70/200 Krios A 20 mm + Bass Plus - 70/200 | 0,70 0,70 | 0,85 0,90 | 1,00 1,00 | 1,00 1,00 | 1,00 1,00 | 1,00 1,00 | 1,00 1,00 | A A | 1,00 1,00 |

Brandreactie

De plafondplaten zijn geclassificeerd CE Klasse A1 volgens EN 13501-1, wat betekent: onbrandbaar, waardoor geen aanvullende classificatie voor rookemissie en brandende druppels nodig is.

Thermische isolatie

Thermische geleidingscoëfficiënt: λD = 0,040 W/mK

Warmteweerstand: 50 mm R = 1,25 m²K/W

Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

Milieu

Recycleerbaar

Levensduur

De fabrikant van de plafondpanelen dient een productgarantie voor te leggen voor 15 jaar.

Uitvoering:

Toepassing:

Aard van de overeenkomst:

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Meetwijze:

Meeteenheid:	  m²

Meetcode: