00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon Canva® Wall_NL

00.00.00	Akoestisch wandpaneel FH m²  Rockfon Canva® Wall panel

Volgnr.  1.00

Omschrijving:

Akoestisch wandpaneel  bestaande uit een 35 mm geluidabsorberende plaat op basis van onbrandbare en kiemvrije rotswol (geclassificeerd conform EU-richtlijn 97/69 noot Q) gemonteerd in een 50 mm gepoedercoat mat aluminium frame, bestaande uit 75% gerecycleerd aluminium, verkijgbaar in 10 verschillende framekleuren, en aan de zichtzijde afgewerkt met een bedrukt textieldoek (keuze uit de 34 kleuren van de Colours of Wellbeing range of eigen grafische print).  Het textieldoek bestaat uit 100% gerecycleerd polyester, is uitneembaar, wasbaar en verwisselbaar.

Verkrijgbaar in 3 uitvoeringen:

Los wandpaneel

Puzzel combinatie

XL wandpaneel

Satndaard afmetingen: (breedte x hoogte x dikte) (mm) en gewicht (kg/paneel):

900 x   600 x 50 mm  (4,0 kg/paneel)

1200 x   900 x 50 mm  (7,0 kg/paneel)

900 x 1800 x 50 mm  (9,5 kg/paneel)

1200 x 1800 x 50 mm  (12,0 kg/paneel)

1200 x 2100 x 50 mm  (14,0 kg/paneel)

1200 x 2400 x 50 mm  (15,5 kg/paneel)

CE-certificering:

De wandpanelen zijn CE gemarkeerd volgens de hoogste klasse voor certificering, zijnde CE-niveau  1 (A0C).  De volgende parameters dienen verplicht op de productetikettering te worden vermeld:

‐ geluidsabsorptie: gemiddelde geluidsabsorptiecoëfficiënt alfa-w

‐ reactie bij brand: Europese brandklasse

‐ vochtbestendigheid en vormvastheid: een maat voor de vormvastheid van wandpanelen onder bepaalde vochtigheids-en temperatuurcondities.

Geluidabsorptie:

De productgroep dient te zijn getest volgens EN ISO 354 en te zijn geclassificeerd volgens EN ISO 11654.  De CE-etiketten vermelden een Aeq (m²/element) binnen een gedefinieerd frequentiegebied (250-4000 Hz).

Deze waarde dient vermeld te zijn op het CE-gemarkeerde etiket van zowel wandpanelen als het voor te leggen monstermateriaal.

| Dikte (mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | alfa-w | absorptieklasse | NRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50/50 | 0,25 | 0,70 | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 0,95 | 0,95 | A | 0,95 |

Brandreactie:

De panelen zijn geclassificeerd CE Klasse B-s1,d0 volgens EN 13501-1

Reinigbaarheid:

Het frame kan worden schoongemaakt met behulp van een stofzuiger, vochtige doek en lagedrukschuimreiniging.

Het textieldoek kan worden schoongemaakt met behulp van een stofzuiger, vochtige doek, wassen in normale machinewas tot max. 70°C.

Hygiëne:

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

Binnenklimaat:

M1 en Indoor Climate Label

Milieu:

Volledig recycleerbare steenwol

Uitvoering:

Toepassing:

Aard van de overeenkomst:

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Meetwijze:

Meeteenheid:	  st

Meetcode: