00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon Blanka® T24 A 1200 x 1200 x 25 mm_NL
00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Industrial Light T24 A 1200 x 1200 x 50_100 mm
volgnr.  1

Omschrijving:
Systeemplafond samengesteld uit lichtgewicht industriële plafondpanelen (50 mm ca. 2,7 kg/m²) (100 mm ca. 5,2 kg/m²) op basis van onbrandbare en kiemvrije rotswol (geclassificeerd conform EU-richtlijn 97/69 noot Q. De plafondpanelen met licht geverfde zijkanten zijn aan de zichtzijde afgewerkt met voorbedrukt mineraalvlies in de kleuren wit, nature en zwart, type Rockfon® Industrial Light of gelijkwaardig. De rugzijde is afgewerkt met een naturel mineraalvlies. 

Rockfon® System T24 A™  bestaat uit de vlakinleg (A) plafondpanelen en het zichtbaar profielsysteem Chicago Metallic™ T24 Hook 850, Mat Wit 11  (oppervlaktebehandeling: mat wit. Zichtzijde in kleur: 11; Witheid, L-waarde: 93), bestaande uit hoofd- en dwarsprofielen (afmeting 24 x 38 mm) van gegalvaniseerd en gemoffeld staalfabrikaat. De hoofdprofielen worden as/as om de 1200 mm geplaatst. Ophanging d.m.v. snelophangers. De dwarsprofielen van 1200 mm worden om de 1200 mm haaks op de hoofdprofielen geplaatst. De randafwerking is een stalen L-profiel.
Minimale afhanghoogte: 150 mm.

Materiaal:
Moduulmaat:
1200 x 1200 x 50/100 mm

CE-certificering
De plafondpanelen zijn CE gemarkeerd volgens de hoogste klasse voor certificering, zijnde CE-niveau  1 (A0C).  

Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit
Tot 100% RV
C/0N

Lichtreflectie
Y-waarde (ISO7724-2): Wit: 77% / Nature: niet bepaald / Zwart: 4%

Geluidabsorptie
De productgroep dient te zijn getest volgens EN ISO 354 en te zijn geclassificeerd volgens EN ISO 11654, zoals de Europese norm voor Systeemplafonds (EN 13964) vereist. 

	Dikte (mm)
	Afhanghoogte (mm)
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz
	4000 Hz
	W
	klasse
	NRC

	50
	200
	0,50
	0,95
	1,00
	0,95
	1,00
	1,00
	1,00
	A
	1,05

	100
	200
	0,70
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	A
	1,10



Brandreactie
De plafondplaten zijn geclassificeerd CE Klasse A1 volgens EN 13501-1, wat betekent: onbrandbaar, waardoor geen aanvullende classificatie voor rookemissie en brandende druppels nodig is.


Thermische isolatie
Thermische geleidingscoëfficiënt:
λD = 0,037 W/mK 
Warmteweerstand:
50 mm: R = 1,35 m2K/W
100 mm: R = 2,70 m2K/W

[bookmark: _Hlk221630768]Reinigbaarheid
De plafondpanelen kunnen schoongemaakt worden met behulp van een stofzuiger met een verlengstuk.

Hygiëne
Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

Binnenklimaat
M1 en Indoor Climate Label

Milieu
Volledig recycleerbaar

Levensduur
De fabrikant van de plafondpanelen dient een productgarantie voor te leggen voor 15 jaar. 


Uitvoering:

Toepassing:

Aard van de overeenkomst:

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Meetwijze:
Meeteenheid:	  m²
Meetcode:	
Versie: 10/02/2026

