00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon Blanka® T24 A 600_1200 x 600 x 20 mm_NL

00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Industrial Light T24 A 1200 x 600 x 30_50_100 mm

volgnr.  1

Omschrijving:

Systeemplafond samengesteld uit lichtgewicht industriële plafondpanelen (30 mm ca. 2,3 kg/m²) (50 mm ca. 2,7 kg/m²) (100 mm ca. 5,2 kg/m²) op basis van onbrandbare en kiemvrije rotswol (geclassificeerd conform EU-richtlijn 97/69 noot Q). De plafondpanelen met licht geverfde zijkanten zijn aan de zichtzijde afgewerkt met voorbedrukt mineraalvlies in de kleuren wit, nature en zwart, type Rockfon® Industrial Light of gelijkwaardig. De rugzijde is afgewerkt met een naturel mineraalvlies.

Rockfon® System T24 A™  bestaat uit de vlakinleg (A) plafondpanelen en het zichtbaar profielsysteem Chicago Metallic™ T24 Hook 850 bestaande uit hoofd- en dwarsprofielen (afmeting 24 x 38 mm) van gegalvaniseerd en gemoffeld staalfabrikaat. De hoofdprofielen worden as/as om de 1200 mm geplaatst. Ophanging d.m.v. snelophangers. De dwarsprofielen van 1200 mm worden om de 600 mm haaks op de hoofdprofielen geplaatst. De randafwerking is een stalen L-profiel.

Minimale afhanghoogte: 150 mm.

Materiaal:

Moduulmaat:

1200 x 600 x 30/50/100 mm

CE-certificering

De plafondpanelen zijn CE gemarkeerd volgens de hoogste klasse voor certificering, zijnde CE-niveau  1 (A0C).

Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV

C/0N

Lichtreflectie

Y-waarde (ISO7724-2): Wit: 77% / Nature: niet bepaald / Zwart: 4%

Geluidabsorptie

De productgroep dient te zijn getest volgens EN ISO 354 en te zijn geclassificeerd volgens EN ISO 11654, zoals de Europese norm voor Systeemplafonds (EN 13964) vereist.

| Dikte (mm) | Afhanghoogte (mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | W | klasse | NRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 200 | 0,45 | 0,80 | 0,95 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A | 0,95 |
| 50 | 200 | 0,50 | 0,95 | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A | 1,05 |
| 100 | 200 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A | 1,10 |

Brandreactie

De plafondplaten zijn geclassificeerd CE Klasse A1 volgens EN 13501-1, wat betekent: onbrandbaar, waardoor geen aanvullende classificatie voor rookemissie en brandende druppels nodig is.

Thermische isolatie

Thermische geleidingscoëfficiënt:

λD = 0,037 W/mK

Warmteweerstand:

30 mm: R = 0,80 m2K/W

50 mm: R = 1,35 m2K/W

100 mm: R = 2,70 m2K/W

Reinigbaarheid

De plafondpanelen kunnen schoongemaakt worden met behulp van een stofzuiger met een verlengstuk.

Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

Binnenklimaat

M1 en Indoor Climate Label

Milieu

Volledig recycleerbaar

Levensduur

De fabrikant van de plafondpanelen dient een productgarantie voor te leggen voor 15 jaar.

Uitvoering:

Toepassing:

Aard van de overeenkomst:

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Meetwijze:

Meeteenheid:	  m²

Meetcode: