00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Mono® Acoustic Direct 1200 x 900 x 40 mm_NL

00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Mono® Acoustic Direct FE Wit 1200 x 900 x 25/40 mm met gespoten akoestische afwerking

volgnr.  1

Omschrijving:

Monolitisch akoestisch open plafondconcept met een verfijnd wit anti-statisch oppervlak met hoge lichtreflecie en lichtdiffusie. De plaatsing (montage, plamuur- en spuitwerk) worden door een door de fabrikant gecertificeerde Mono® Acoustic installateur uitgevoerd.

Rockfon® System Mono® Acoustic Direct bestaat uit de Mono® Acoustic Direct FE plafondpanelen (dikte 25mm ca. 4 kg/m² / dikte 40mm ca. 6 kg/m²) op basis van onbrandbare en kiemvrije rotswol (geclassificeerd conform EU-richtlijn 97/69 noot Q) die rechtstreeks tegen een vaste en vlakke luchtdichte ondergrond verlijmd worden met de Rockfon® SwiftFix™ lijm, volgens de instructies van de fabrikant. De onderlaag moet schoon, droog en homogeen zijn en de belasting kunnen dragen.

De Mono® Acoustic Direct FE plafondpanelen (1200 x 900 x 25/40mm) zijn aan de zichtzijde voorzien van een witte elegante en verfijnde akoestische afwerklaag en op de rugzijde van een naturel glasvlies.

De plafondpanelen zijn voorzien van verzonken randen aan de vier zijden.

Na verlijming worden de voegen gevuld met de filler in poedervorm Rockfon® Mono® Acoustic Powder Filler. De voeg wordt versterkt met een 40 mm brede Rockfon® Mono® Acoustic voegband. Nadat de fillerlaag droog is (volgens de instructies van de fabrikant), wordt er Rockfon Mono® Acoustic Elegant Render (standaard witte kleur – benaderend NCS S 0500 N) toegepast. Deze wordt eerst eenmalig op de voegen én het oppervlak aangebracht, waarna deze handeling eenmaal wordt herhaald.

Na volledige droging kan er geschuurd worden volgens de richtlijnen van de fabrikant. Vervolgens wordt er een dunne laag Rockfon® Mono® Acoustic Elegant Render (standaard witte kleur – benaderend NCS S 0500 N) op de voeg aangebracht (voor structuur), waarna het plafond in zijn geheel afgewerkt wordt met een laatste laag Rockfon® Mono® Acoustic Elegant Render (standaard witte kleur - benaderend NCS S 0500-N) voor een verfijnd wit monolithisch plafondoppervlak.

Technische specificaties:

Plafondpaneel

Netto maat:

1200 x 900 x 25/40 mm

CE-certificering

De plafondpanelen zijn CE gemarkeerd volgens de hoogste klasse voor certificering, zijnde CE-niveau  1 (A0C).  De volgende parameters dienen verplicht op de productetikettering te worden vermeld:

‐ geluidsabsorptie: gemiddelde geluidsabsorptiecoëfficiënt alfa-w

‐ reactie bij brand: Europese brandklasse

‐ vochtbestendigheid en vormvastheid: een maat voor de vormvastheid van plafondpanelen onder bepaalde vochtigheids-en temperatuurcondities.

Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV. Geen zichtbare doorbuiging bij hoge luchtvochtigheid. In geval van toepassing Rockfon Mono Acoustic in vochtige omgevingen, zoals zwembaden en/ of wellness, raadpleeg de technische afdeling van Rockfon.

Integratie van technieken

Deze dienen op voorhand van de plaatsing van het Rockfon® Mono® Acoustic plafond bekend te zijn bij de plaatser. Eventuele aanpassingen, verstevigingen, extra ophangpunten en dergelijke kunnen in dit voortraject voorzien worden.

Geluidabsorptie

De productgroep dient te zijn getest volgens EN ISO 354 en te zijn geclassificeerd volgens EN ISO 11654, zoals de Europese norm voor Systeemplafonds (EN 13964) vereist. De CE-etiketten vermelden een alpha-w binnen een gedefinieerd frequentiegebied (250-4000 Hz).

Deze waarde dient vermeld te zijn op het CE-gemarkeerde etiket van zowel plafondpanelen als voor te leggen monstermateriaal.

| Dikte (mm) | Afhanghoogte (mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | W | klasse | NRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 25 | 0,10 | 0,45 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | C | 0,85 |
| 40 | 40 | 0,25 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A | 0,95 |

De totale akoestische performance van het plafond wordt beïnvloed door de toepassing en inbouw van technische installaties alsmede het fillerwerk van schroefpunten en naden. Hiermee dient tijdens het ontwerp van het plafond rekening te worden gehouden.

Brandreactie

Klasse A2-s1,d0 volgens EN 13501-1.

Lichtreflectie en lichtdiffusie:

Y-waarde (ISO7724-2): 87% lichtreflectie; > 99% lichtdiffusie

Witheid, L-waarde (ISO 7724): 94,5

Reinigbaarheid

Stofzuiger met zachte borstel

Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

Binnenklimaat

M1 en Indoor Climate Label

Milieu

Volledig recycleerbaar

Levensduur

Cradle to Cradle Certified® : Silver

Rockcycle® zorgt voor de inzameling en recycling van gebruikte steenwol op de bouwplaats."

Uitvoering:

Toepassing:

Aard van de overeenkomst:

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Meetwijze:

Meeteenheid:	  m²

Meetcode: