00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Mono® Acoustic 1800 x 1200 x 40 mm_NL

00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Mono® Acoustic FE Wit 1800 x 1200 x 40 mm met gespoten akoestische afwerking

volgnr.  1

Omschrijving:

Monolitisch akoestisch open plafondconcept met een verfijnd wit anti-statisch oppervlak met hoge lichtreflecie en lichtdiffusie. De plaatsing (montage, plamuur- en spuitwerk) worden door een door de fabrikant gecertificeerde Mono® Acoustic installateur uitgevoerd.

Rockfon® System Mono® Acoustic bestaat uit de Mono® Acoustic FE plafondpanelen (ca.  6 kg/m²) op basis van onbrandbare en kiemvrije rotswol (geclassificeerd conform EU-richtlijn 97/69 noot Q) en het Chicago Metallic™ Monolithic stalen Sendzimir verzinkte profielensysteem

De Mono® Acoustic FE plafondpanelen (1800 x 1200 x 40mm) zijn aan de zichtzijde voorzien van een witte elegante en verfijnde akoestische afwerklaag en op de rugzijde van een high performance membraan. De plafondpanelen zijn voorzien van verzonken randen aan de vier zijden.

Het Chicago Metallic™ Monolithic enkellaags profielensysteem bestaande uit T35 hoofdprofielen (afmeting 35 x 38 mm) incombinatie met omegavormige dwarsprofielen (flens breedte 35mm) en C-vormige muurprofielen (30 x40,5 x 30mm). De T35 hoofdprofielen zijn voorzien van sleuven (h.o.h. 200 mm)  en worden as/as om de 1200 mm geplaatst. Ophanging om de 1200mm d.m.v. noniusophangers. De omegavormige dwarsprofielen worden om de 600 mm haaks op de hoofdprofielen geplaatst en in de daarvoor voorziene sleuven vastgezet. De hoofdprofielen die tegen de wanden aansluiten, worden in het C-vormig muurprofiel geklemd. De dwarsprofielen die tegen de wanden aansluiten, worden m.b.v. een clip in het C-vormig muurprofiel geklemd.

Ieder Rockfon Mono® Acoustic FE paneel wordt met gipsschroeven (Ø3,5 x min. 55 mm)  in combinatie met rondellen en kruisvormige intersection brackets bevestigd in het profielensysteem.

De rondellen worden gebruikt om de panelen in het midden van het paneel en aan de randprofielen vast te schroeven. De onderlinge afstand bij de randprofielen tussen deze rondellen bedraagt 300 mm.

De intersection brackets worden in de voegen en op de kruislijn van de hoekpunten van de panelen bevestigd. De onderlinge afstand tussen de kruisvormige intersection brackets bedraagt 300 mm (gemeten langs het hoofdprofiel) en 400 mm (gemeten langs de dwarsprofielen). Tussen het plafond en de randafwerking is een acrylaatvoeg voorzien.

Hierna worden voegen en bevestigingspunten gevuld met de filler in poedervorm Rockfon® Mono® Acoustic Powder Filler. De voeg wordt versterkt met een 40 mm brede Rockfon® Mono® Acoustic voegband. Nadat de fillerlaag droog is (volgens de instructies van de fabrikant), wordt er Rockfon Mono® Acoustic Elegant Render (standaard witte kleur – benaderend NCS S 0500 N) toegepast. Deze wordt eerst eenmalig op de voegen én het oppervlak aangebracht, waarna deze handeling eenmaal wordt herhaald.

Na volledige droging kan er geschuurd worden volgens de richtlijnen van de fabrikant. Vervolgens wordt er een dunne laag Rockfon® Mono® Acoustic Elegant Render (standaard witte kleur – benaderend NCS S 0500 N) op de voeg aangebracht (voor structuur), waarna het plafond in zijn geheel afgewerkt wordt met een laatste laag Rockfon® Mono® Acoustic Elegant Render (standaard witte kleur - benaderend NCS S 0500-N) voor een verfijnd wit monolithisch plafondoppervlak.

Technische specificaties:

Plafondpaneel

Netto maat:

1800 x 1200 x 40 mm

CE-certificering

De plafondpanelen zijn CE gemarkeerd volgens de hoogste klasse voor certificering, zijnde CE-niveau  1 (A0C).  De volgende parameters dienen verplicht op de productetikettering te worden vermeld:

‐ geluidsabsorptie: gemiddelde geluidsabsorptiecoëfficiënt alfa-w

‐ reactie bij brand: Europese brandklasse

‐ vochtbestendigheid en vormvastheid: een maat voor de vormvastheid van plafondpanelen onder bepaalde vochtigheids-en temperatuurcondities.

Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV. Geen zichtbare doorbuiging bij hoge luchtvochtigheid. In geval van toepassing Rockfon Mono Acoustic in vochtige omgevingen, zoals zwembaden en/ of wellness, raadpleeg de technische afdeling van Rockfon.

Integratie van technieken

Deze dienen op voorhand van de plaatsing van het Rockfon® Mono® Acoustic plafond bekend te zijn bij de plaatser. Eventuele aanpassingen, verstevigingen, extra ophangpunten en dergelijke kunnen in dit voortraject voorzien worden.

Geluidabsorptie

De productgroep dient te zijn getest volgens EN ISO 354 en te zijn geclassificeerd volgens EN ISO 11654, zoals de Europese norm voor systeemplafonds (EN 13964) vereist. De CE-etiketten vermelden een alpha-w binnen een gedefinieerd frequentiegebied (250-4000 Hz).

Deze waarde dient vermeld te zijn op het CE-gemarkeerde etiket van zowel plafondpanelen als voor te leggen monstermateriaal.

| Dikte (mm) | Afhanghoogte (mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | W | klasse | NRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 200 | 0,50 | 0,65 | 0,85 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | A | 0,90 |

De totale akoestische performance van het plafond wordt beïnvloed door de toepassing en inbouw van technische installaties alsmede het fillerwerk van schroefpunten en naden. Hiermee dient tijdens het ontwerp van het plafond rekening te worden gehouden.

Brandstabiliteit (volgens NBN 713.020) / Brandweerstand (volgens EN13501-2:2016)

Rockfon Mono Acoustic bereikt tot 60 minuten brandweerstand in overeenstemming met de Europese standaardtesten en de nationale normen.

Brandreactie

Klasse A2-s1,d0 volgens EN 13501-1.

Lichtreflectie en lichtdiffusie:

Y-waarde (ISO7724-2): 87% lichtreflectie; > 99% lichtdiffusie

Witheid, L-waarde (ISO 7724): 94,5

Reinigbaarheid

Stofzuiger met zachte borstel

Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

Binnenklimaat

M1 en Indoor Climate Label

Milieu

Volledig recycleerbaar

Levensduur

Cradle to Cradle Certified® : Silver

Rockcycle® zorgt voor de inzameling en recycling van gebruikte steenwol op de bouwplaats."

Uitvoering:

Toepassing:

Aard van de overeenkomst:

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Meetwijze:

Meeteenheid:	  m²

Meetcode: