00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Sonar® dB 43 Dznl_AEX, 600 mm_NL

00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Sonar® dB 43 Dznl/AEX, 600 mm

volgnr.  1

Omschrijving:

Systeemplafond samengesteld uit zelfdragende plafondpanelen (ca.  7,0 kg/m²) op basis van onbrandbare en kiemvrije rotswol (geclassificeerd conform EU-richtlijn 97/69 noot Q). De plafondpanelen met volledig dichtgespoten zijkanten zijn aan de zichtzijde afgewerkt met een mineraalvlies voorzien van een  wit akoestisch open oppervlak in spuitstucstructuur  (gewicht afwerklaag ca.  350  g/m²) type Rockfon® Sonar® dB 43 of gelijkwaardig. De rugzijde is voorzien van een High Performance Membraan (HP).

Rockfon System dB™ bestaat uit plafondpanelen Dznl/AEX en het semi-verdekt uitneembaar ophangsysteem van gegalvaniseerd en gemoffeld staalfabrikaat Chicago Metallic™ 100 mm Bandraster 3100 Mat Wit 11, in combinatie met Chicago Metallic™ T24 Hook 850 Mat Wit 11 (oppervlaktebehandeling: mat wit. Zichtzijde in kleur: 11; Witheid, L-waarde: 93), bestaande uit hoofd- en dwarsprofielen van gegalvaniseerd en gemoffeld staalfabrikaat. De zichtbare hoofdprofielen (bandrasterprofiel type CM 3100, breedte 100 mm) worden as/as om de 1200/1500/1800 mm geplaatst. Ophanging d.m.v. noniushangers h.o.h. 1200 mm. De onzichtbare Z-dwarsprofielen, type Z 19x40 worden om de 600 mm geplaatst waarbij er om de drie Z-profielen één Z-profiel met haak ZH 19x40 voorzien wordt. Voor brandweerstand plaatsing conform brandattest (Z profiel hoogte 70mm, Z en ZH alternerend aangebracht). De randafwerking is een stalen L-profiel al dan niet in combinatie met de Chicago Metallic™ muurveer FIXT of schaduwhoeklijn afmeting  15 x 8 x 12 x 15 mm.

Minimale afhanghoogte: 250 mm.

Materiaal:

Moduulmaat:

1200 x 600 x 40 mm

1500 x 600 x 40 mm

1800 x 600 x 40 mm

CE-certificering

De plafondpanelen zijn CE gemarkeerd volgens de hoogste klasse voor certificering, zijnde CE-niveau  1 (A0C).  De volgende parameters dienen verplicht op de productetikettering te worden vermeld:

‐ geluidsabsorptie: gemiddelde geluidsabsorptiecoëfficiënt alfa-w

‐ reactie bij brand: Europese brandklasse

‐ vochtbestendigheid en vormvastheid: een maat voor de vormvastheid van plafondpanelen onder bepaalde vochtigheids-en temperatuurcondities.

Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV

1/C/0N

Geluidabsorptie

De productgroep dient te zijn getest volgens EN ISO 354 en te zijn geclassificeerd volgens EN ISO 11654, zoals de Europese norm voor Systeemplafonds (EN 13964) vereist. De CE-etiketten vermelden een alpha-w binnen een gedefinieerd frequentiegebied (250-4000 Hz).

Deze waarde dient vermeld te zijn op het CE-gemarkeerde etiket van zowel plafondpanelen als voor te leggen monstermateriaal.

| Dikte (mm) | Afhanghoogte (mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | W | klasse | NRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 200 | 0,45 | 0,65 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | A | 0,85 |

Geluidisolatie:

De overlangsgeluidsisolatie (“room-to-room”) van de plafondpanelen is getest volgens EN ISO 140-3.  Overlangsgeluidsisolatie: Dn,f,w = 43 dB

De directe geluidisolatie van de plafondpanelen is getest volgens EN ISO 140-3. Directe geluidsisolatie: Rw = 22 dB

| Brandweerstand (volgens EN13501-2:2016) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Afmeting | Profielen | Klassering | Draagstructuur |
| 1200 x 600 x 40 mm 1500 x 600 x 40 mm 1800 x 600 x 40 mm | Bandraster 100 mm (+Z70 hoog) | REI30 | Beton Beton/warm gewalst stalen liggers (1) |
|  |  | REI60 | Grindbeton Grindbeton/stalen liggers (2) |

W of L randprofiel, optie brandwerende kantlat, Z-profiel met en zonder haak alternerend aangebracht

(1) indien draagcapaciteit vloerconstructie R30

(2) indien draagcapaciteit balken R60

Volgens classificatierapport 2019-A-069 C/D

Brandreactie

De plafondplaten zijn geclassificeerd CE Klasse A1 volgens EN 13501-1, wat betekent: onbrandbaar, waardoor geen aanvullende classificatie voor rookemissie en brandende druppels nodig is.

Lichtreflectie:

Y-waarde (ISO7724-2): 85%

Thermische isolatie

Thermische geleidingscoëfficiënt: λD = 0,04 W/mK

Warmteweerstand: R = 1,00 m²K/W

Reinigbaarheid

De plafondpanelen kunnen worden schoongemaakt met een stofzuiger met een verlengstuk met zachte borstel. Ze zijn bestand tegen reiniging met verdunde oplossingen van ammoniak, chloor en waterstofperoxide.

Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

Binnenklimaat

M1 en Indoor Climate Label

Milieu

Volledig recycleerbaar

Levensduur

De fabrikant van de plafondpanelen dient een productgarantie voor te leggen voor 15 jaar.

Cradle to Cradle Certified® : Silver

Rockcycle® zorgt voor de inzameling en recycling van gebruikte steenwol op de bouwplaats.

Uitvoering:

Toepassing:

Aard van de overeenkomst:

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Meetwijze:

Meeteenheid:	  m²

Meetcode: