00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Soundstop™ 21 dB_NL

00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Soundstop™ 21 dB

volgnr.  1

Omschrijving:

Rockfon® Soundstop™ Barrièreschot 21 dB of gelijkwaardig, bestaande uit 1 harde steenwolplaat (70 kg/m³) met een dikte van 65 mm, aan beide zijden voorzien van een glasvezel versterkt alufolie, bestemd voor plaatsing in een 100 mm bandrastersysteem.

De platen worden koud tegen elkaar aan geplaatst. De steenwolplaten worden boven de scheidingswanden in een bandraster geplaatst tussen systeemplafond en bouwkundige constructie om de overlangsgeluidisolatie te verhogen. De vertikale voegen tussen de platen worden afgeplakt met een zelfklevende Alu tape.

Materiaal:

Moduulmaat:

1200 x h x 65 mm

Hoogte (h) is afhankelijk van de plenumhoogte.

CE-certificering

De panelen zijn CE gemarkeerd volgens de hoogste klasse voor certificering, zijnde CE-niveau  1 (A0C).  De volgende parameters dienen verplicht op de productetikettering te worden vermeld:

‐ geluidsabsorptie: gemiddelde geluidsabsorptiecoëfficiënt alfa-w

‐ reactie bij brand: Europese brandklasse

‐ vochtbestendigheid en vormvastheid: een maat voor de vormvastheid van panelen onder bepaalde vochtigheids-en temperatuurcondities.

Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV

Geluidisolatie:

De directe geluidisolatie van de panelen is getest volgens EN ISO 140-3. Directe geluidsisolatie: Rw (C;Ctr): 21 (-1;-4) dB.  Overlangsgeluidsisolatie: Dn,f,w (C;Ctr) tot 55 (-3; -10) dB

Brandreactie

De panelen zijn geclassificeerd CE Klasse C-s1,d0 volgens EN 13501-1.

Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

Milieu

Volledig recycleerbaar

Levensduur

De fabrikant van de panelen dient een productgarantie voor te leggen voor 15 jaar.

Uitvoering:

Toepassing:

Aard van de overeenkomst:

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Meetwijze:

Meeteenheid:	  m²

Meetcode: