00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Soundstop™ 30 dB_NL

00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Soundstop™ 30 dB

volgnr.  1

Omschrijving:

Rockfon® Soundstop™ Barrièreschot 30 dB of gelijkwaardig,  bestaande uit twee harde Rockfon® steenwolplaten (110 kg/m³), elk met een dikte van 30 mm, aan beide buitenzijden voorzien van  een glasvezel versterkt alufolie en aan beide binnen- zijden voorzien van een mineraalvlies, bestemd voor plaatsing in een 100 mm bandrastersysteem

De platen worden geschrankt gemonteerd en koud tegen elkaar aan geplaatst. De steenwolplaten worden boven de scheidingswanden in een bandraster geplaatst tussen systeemplafond en bouwkundige constructie om de overlangsgeluidisolatie te verhogen. De vertikale voegen tussen de platen worden afgeplakt met een zelfklevende Alu tape.

Materiaal:

Moduulmaat:

1200 x h x 60 mm

Hoogte (h) is afhankelijk van de plenumhoogte.

CE-certificering

De panelen zijn CE gemarkeerd volgens de hoogste klasse voor certificering, zijnde CE-niveau  1 (A0C).  De volgende parameters dienen verplicht op de productetikettering te worden vermeld:

‐ geluidsabsorptie: gemiddelde geluidsabsorptiecoëfficiënt alfa-w

‐ reactie bij brand: Europese brandklasse

‐ vochtbestendigheid en vormvastheid: een maat voor de vormvastheid van panelen onder bepaalde vochtigheids-en temperatuurcondities.

Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV

Geluidisolatie:

De directe geluidisolatie van de panelen is getest volgens EN ISO 140-3. Directe geluidsisolatie: Rw (C;Ctr): 30 (-2;-6) dB.  Overlangsgeluidsisolatie: Dn,f,w (C;Ctr) tot 58 (-6; -15) dB

Brandweerstand EI30 (volgens EN1364-1 :2015)

| Afmeting | Systeem | Klassering |
| --- | --- | --- |
| Max. 1200 x 900 x 60 mm (2x30 mm) | Getest boven lichte scheidingswand | EI 30 |

Volgens classificatierapport 2017-A-033.  Voor meer informatie neem contact op met Rockfon.

Brandreactie

De panelen zijn geclassificeerd CE Klasse A1 volgens EN 13501-1, wat betekent: onbrandbaar, waardoor geen aanvullende classificatie voor rookemissie en brandende druppels nodig is.

Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

Milieu

Volledig recycleerbaar

Levensduur

De fabrikant van de panelen dient een productgarantie voor te leggen voor 15 jaar.

Uitvoering:

Toepassing:

Aard van de overeenkomst:

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Meetwijze:

Meeteenheid:	  m²

Meetcode: